MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CRECHE TANCREDO NEVES

Construção da Creche Tancredo Neves

LOCAL DA OBRA

Avenida Tancredo Neves

Bairro Piedade - Município de Capelinha

PROPRIETÁRIO PROJETO

Município de Capelinha

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

DATA

25 de novembro de 2025

PREFEITO DE CAPELINHA

Jonas Barreiros dos Santos

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO ESTRUTURAL

CRECHE TANCREDO NEVES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

FABIANO MARTINS CUNHA

PABLO NATAA FERREIRA

NOVEMBRO / 2025

SUMARIO

1.	introdução	4

2.	NORMAS UTILIZADAS	6

3.	PARÂMETROS DE PROJETO	7

3.1.	COBRIMENTO DAS PEÇAS	7

4.	CARGAS CONSIDERADAS	9

4.1.	Peso próprio dos elementos.	9

4.2.	Carga de Paredes	9

4.3.	Cargas Acidentais nas Lajes	9

4.4.	Carga de Cobertura	10

4.5.	Carga de Caixa d´Água	10

5.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	11

5.1.	Fundações	11

5.2.	Pilares	11

5.3.	Vigas	12

5.4.	Lajes	13

6.	Diagnóstico da estrutura	14

6.1.	DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS VERTICAIS	14

6.2.	Relação de carga por área	14

6.3.	Forças devido ao vento	15

6.4.	Estabilidade global**	15

6.5.	Processo P-Delta - Deslocamento no topo da edificação	16

6.6.	Resumo de custos	17

6.7.	Dimensionamento dos elementos	19

7.	RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS	19

7.1.	Locação da obra	22

7.2.	CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS	22

7.3.	FORMAS	25

7.4.	Montagem das armaduras	26

7.5.	LANÇAMENTO DO CONCRETO	27

7.6.	Adensamento	28

7.7.	Cura	29

7.8.	Remoção das Formas	30

# introdução

O presente memorial descreve os critérios técnicos adotados, os parâmetros de dimensionamento e as recomendações executivas referentes à estrutura em concreto armado para a construção da Creche Tancredo Neves, localizada no município de Capelinha/MG, com área construída total de 589,84 m² e execução prevista em pavimento térreo.

Este documento tem por objetivo orientar a adequada execução dos elementos estruturais projetados, garantindo segurança, estabilidade, durabilidade, e desempenho conforme as normas técnicas aplicáveis. A edificação será destinada ao uso educacional público, composta por salas de aula, áreas administrativas, sanitários, áreas de convivência, refeitório e demais setores previstos no projeto arquitetônico.

Toda a estrutura foi concebida em concreto armado moldado in loco, conforme imagens a seguir, será composta por pilares, vigas e lajes maciças. A fundação projetada é constituída por estacas escavadas com diâmetro nominal de 40 cm, cuja profundidade será determinada em obra, considerando a inexistência de sondagem no momento da elaboração deste projeto, respeitando-se as diretrizes da ABNT NBR 6122:2019 e estabelecendo critérios de aceitação com base na resistência do solo encontrada durante a execução.

# NORMAS UTILIZADAS

A elaboração do projeto estrutural observou as diretrizes vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, destacando:

- NBR 6118:2014 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento

- NBR 6120:2019 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações

- NBR 6122:2019 – Projeto e execução de fundações

- NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em edificações

- NBR 8681:2003 – Ações e segurança nas estruturas

- NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto

- NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento

Estas normas garantem que os critérios de cálculo, detalhamento e execução atendam aos requisitos de segurança e desempenho estabelecidos para a estrutura projetada.

# PARÂMETROS DE PROJETO

A estrutura foi analisada como um sistema reticulado espacial, com simulação de esforços e redistribuição dos mesmos através de modelo computacional. Foram consideradas as condições de carregamento permanentes e variáveis, os estados-limite últimos e de serviço, bem como os parâmetros de durabilidade próprios da região.

A edificação será executada em região de clima tropical típico do interior de Minas Gerais, não estando sujeita a atmosfera marinha ou fortemente agressiva. Dessa forma, a classe de agressividade ambiental adotada, conforme NBR 6118, é CAA II — Moderada, compatível com ambiente urbano sem presença de agentes agressivos significativos.

O pé-direito médio adotado para os ambientes de salas de aula é de 3,30 m, contribuindo para conforto ambiental e ventilação natural conforme práticas projetuais para edificações escolares.

## COBRIMENTO DAS PEÇAS

O cobrimento das armaduras foi estabelecido conforme os critérios de durabilidade e desempenho previstos na ABNT NBR 6118:2023 – Projeto de Estruturas de Concreto, atendendo às exigências para estruturas inseridas em ambiente classificado como CAA II — Exposição Moderada, típico de edificações urbanas no interior do Estado de Minas Gerais conforme tabela a seguir:

O objetivo do cobrimento mínimo é assegurar a proteção das armaduras contra agentes agressivos, garantir sua aderência ao concreto, contribuir para o comportamento ao fogo e prolongar a vida útil da estrutura. Assim, foram adotados os seguintes valores de cobrimento nominal:

- Lajes maciças: 25 mm

- Vigas: 30 mm

- Pilares: 30 mm

- Blocos e elementos em contato com o solo: 40 mm

Os valores indicados contemplam as tolerâncias executivas estabelecidas na NBR 6118:2023. Para assegurar sua correta execução, deverão ser utilizados espaçadores compatíveis com cada peça estrutural, preferencialmente de concreto ou materiais plásticos apropriados, sendo vedada a utilização de madeira, fragmentos cerâmicos ou quaisquer materiais que comprometam a durabilidade da estrutura.

A fiscalização da obra deverá conferir o posicionamento das armaduras e a conformidade dos cobrimentos antes da concretagem, garantindo que a execução esteja alinhada ao projeto estrutural e às normas vigentes, assegurando a durabilidade e segurança da edificação.

# CARGAS CONSIDERADAS

Para determinação das cargas, será seguido o disposto na NBR6120.

## Peso próprio dos elementos.

Considerando que as estruturas são em concreto armado, tem-se que a carga
resultante do peso próprio dos elementos deverá ser igual a 2.500 kgf/m³ que é a massa
específica do concreto armado. A consideração da carga resultante do peso próprio das estruturas, é
realizada automaticamente pelo software.

## Carga de Paredes

Considerando que as estruturas terão o seu fechamento com alvenaria, considerou-se a carga das paredes sobre os baldrames. Dessa forma, determinou-se a altura em
conformidade com o projeto arquitetônico, espessura da parede igual a 15 cm e peso
próprio da parede como sendo igual a 1500 kgf/m³. Sobre as vigas baldrames, tem-se que
a carga de paredes será igual ao pé direito da edificação que é igual a 330 cm, com isso,
o carregamento resultante das paredes será realizado automaticamente pelo software.

## Cargas Acidentais nas Lajes

Para a carga acidental sobre os cômodos que possuem laje, considerou-se o
disposto na NBR6120, que determina que para lajes de forro sem acesso de pessoas, devesse considerar uma carga acidental igual a 50 kgf/m².

## Carga de Cobertura

Conforme o projeto arquitetônico, a cobertura utilizada no bloco a ampliar será de
tesouras de madeira com telha de fibrocimento. O valor considerado para o carregamento
da cobertura com telha de fibrocimento ou telhas metálicas, será igual a 80 kgf/m². Nos cômodos possuem laje, foi considerado o carregamento da cobertura descarregando sobre a laje. Nos
cômodos que possuem forros de PVC, foi verificado a área do telhado sobre as vigas
superiores do térreo e multiplicado pelo carregamento considerado, obtendo-se assim, a
carga resultante da cobertura distribuída sobre as vigas superiores do térreo, uma vez que
elas irão servir de suporte para as tesouras de madeira de sustentação da cobertura.

## Carga de Caixa d´Água

Conforme projeto hidrossanitário, tem-se que existirá uma caixa de água com
volume igual a 1000 litros sobre a L-15. Dessa forma, tem-se que deverá ser considerado sobre essa laje uma carga adicional resultante do apoio do reservatório.

# ELEMENTOS ESTRUTURAIS

## Fundações

Considerando que a solução estrutural da superestrutura já se encontra definida, e
que não há investigação geotécnica disponível para o terreno da escola, não é
possível validar a compatibilidade da fundação sem risco técnico. Em
conformidade com a NBR 6122 (projeto e execução de fundações) e a NBR 6484
(sondagem SPT), recomenda-se a execução de 3 a 4 furos SPT distribuídos nas
linhas de pilares, com profundidade até recusa ou 15–20 m, a fim de caracterizar o
subsolo e dimensionar/confirmar a solução de fundação (estacas ou fundação
direta), bem como estimar recalques.

Até a emissão do relatório geotécnico, não se recomenda iniciar a execução da
fundação. Caso o cronograma exija decisão imediata, propõe-se estaca-piloto com
prova de carga estática (compressão) para confirmação de capacidade, ciente de
que a solução poderá ser ajustada após os resultados do SPT

## Pilares

Os pilares do projeto estrutural em anexo, serão em concreto armado. Para o
dimensionamento, o software eberick considera o índice de esbeltez de cada pilar, o
carregamento, os momentos fletores atuantes sobre o topo e sobre a base de acordo com
a norma NBR6118. O detalhamento estrutural e disposição dos pilares está demonstrado
na prancha em anexo.

Para a execução dos pilares, deverá ser seguido os parâmetros a seguir:

- Concreto Estrutural com resistência característica fck= 25 Mpa (Classe C-25;

- Relação água/cimento menor ou igual a 0,5;

- Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland II Z ou ARI (pozolânico ou de
alta resistência inicial);

- Cobrimento do aço: 3 cm;

## Vigas

As vigas a serem utilizadas na estrutura considerada, possuirão nomenclatura a
depender da posição das mesmas. O padrão utilizado, encontra-se a seguir.

VFC – Vigas de Fundação da Creche – utilizada para resistir aos esforços das paredes de alvenaria a
serem construídas no nível 2,00;

VER – Vigas de Fundação da Escada e Rampa – utilizada para resistir aos esforços das paredes de alvenaria a serem construídas no nível 0,00;

VLC – Vigas superiores destinadas a suportar os carregamentos das lajes e da cobertura
da creche no nível 5,30;

V- Vigas superiores destinadas a travamento da platibanda da creche no nível 6,80;

Configurou-se o software para considerar o carregamento a que cada viga está sujeita.
Com isso, determina-se o momento fletor máximo para cálculo das armaduras
longitudinais e esforços cortantes para cálculo das armaduras transversais, conforme
determinado da NBR6118. O detalhamento estrutural das vigas, encontra-se no projeto
estrutural em anexo.

Para a execução das, deverá ser seguido os parâmetros a seguir:

- Concreto Estrutural com resistência característica fck= 25 Mpa (Classe C-25);

- Relação água/cimento menor ou igual a 0,5;

- Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland II Z ou ARI (pozolânico ou de
alta resistência inicial);

- Cobrimento do aço: 3 cm;

## Lajes

Para o dimensionamento, foi considerado uma carga acidental igual a 50 kgf/m²
de carga acidental. Com o carregamento, o software utilizado como ferramenta de produção monta a grelha e verifica os momentos críticos. O resultado do dimensionamento, está demonstrado na prancha do projeto estrutural em anexo.

Características Construtivas das Lajes:

- Concreto Estrutural com resistência característica 25 Mpa (Classe C-25);

- Relação água/cimento menor ou igual a 0,5;

- Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland II Z ou ARI (pozolânico ou de
alta resistência inicial);

- Cobrimento do aço: 2,5 cm;

# Diagnóstico da estrutura

## DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS VERTICAIS

| Ação | Carregamentos (tf) | Percentual (%) |
| --- | --- | --- |
| Peso próprio | 423.23 | 57.0% |
| Adicional | 266.97 | 35.9% |
| Acidental | 37.84 | 5.1% |
| Água | 15.05 | 2.0% |
| TOTAL | 743.08 | 100.0% |

## Relação de carga por área

| Pavimento | Carregamentos (tf) | Área (m²) | Carga/área (kgf/m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAIXA DAGUA | 3.08 | - | - |
| PLATIBANDA | 18.26 | - | - |
| CRECHE | 398.95 | 451.32 | 883.96 |
| FUNDAÇÃO CRECHE | 296.55 | 50.92 | 5823.90 |
| FUNDAÇÃO ESCADA | 26.24 | - | - |
| TOTAL | 743.08 | 502.24 | 1479.54 |

## Forças devido ao vento

| Pavimento | Força X (tf) | Força Y (tf) |
| --- | --- | --- |
| CAIXA DAGUA | 0.41 | 0.11 |
| PLATIBANDA | 1.94 | 0.56 |
| CRECHE | 4.99 | 2.22 |
| FUNDAÇÃO CRECHE | 5.09 | 2.28 |
| FUNDAÇÃO ESCADA | 0.30 | 0.28 |
| TOTAL | 12.73 | 5.45 |

## Estabilidade global**

| Parâmetro | x | y |
| --- | --- | --- |
| Gama-Z | 1.05 (lim 1.10) | 1.05 (lim 1.10) |
| Deslocamento horizontal (cm) | 0.20 (lim 0.72) | 0.09 (lim 0.72) |
| Deslocamento máximo dos pilares (cm)* | 0.17 | 0.10 |
| Deslocamento médio dos pilares (cm)* | 0.13 | 0.09 |
| Deslocamento máximo dos pilares* / Htotal | 1/7245 | 1/11963 |
| Deslocamento médio dos pilares* / Htotal | 1/9266 | 1/14314 |

* Deslocamento dos pilares do último pavimento

## Processo P-Delta - Deslocamento no topo da edificação

| Carregamento | Inicial | Final | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Acidental | 0.02 | 0.02 | +3.33% |
| Água | 0.07 | 0.07 | +0.15% |
| Vento X+ | 0.39 | 0.40 | +3.88% |
| Vento X- | 0.39 | 0.41 | +3.89% |
| Vento Y+ | 0.13 | 0.14 | +4.83% |
| Vento Y- | 0.13 | 0.14 | +4.83% |
| Desaprumo X+ | 0.06 | 0.07 | +4.87% |
| Desaprumo X- | 0.06 | 0.07 | +4.85% |
| Desaprumo Y+ | 0.07 | 0.08 | +5.74% |
| Desaprumo Y- | 0.07 | 0.08 | +5.74% |

Índices de consumo de materiais

| Elemento | Consumo por área |  |  | Consumo por volume de concreto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concreto (m³/m²) | Forma (m²/m²) | Aço (kg/m²) | Forma (m²/m³) | Aço (kg/m³) |
| Vigas | 0.14 | 1.89 | 9.31 | 13.09 | 64.48 |
| Pilares | 0.06 | 0.89 | 5.31 | 15.95 | 95.19 |
| Lajes | 0.10 | 0.87 | 5.70 | 8.40 | 54.80 |
| Escadas | 0.01 | 0.09 | 0.95 | 8.04 | 88.52 |
| Fundações | 0.05 | 0.27 | 1.35 | 6.00 | 29.42 |
| TOTAL | 0.36 | 4.01 | 22.62 | 11.13 | 62.70 |

Espessura média do projeto 36.1 cm

## Resumo de custos

| Relação custo por material (R$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Material | Execução | Total |
| Aço | 55269.35 | 35473.65 | 90743.00 |
| Concreto | 44270.55 | 17230.31 | 61500.86 |
| Formas | 98326.63 | 133815.64 | 232142.27 |
| TOTAL | 197866.53 | 186519.60 | 384386.13 |

| Relação custo por área (R$/m²) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Material | Execução | Total |
| CRECHE | 224.02 | 220.24 | 444.26 |
| FUNDAÇÃO CRECHE | 1494.48 | 1323.80 | 2818.28 |
| TOTAL | 393.97 | 371.38 | 765.34 |

| Relação custo por elemento (R$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Material | Execução | Total | Média |
| Vigas | 84444.02 | 73642.21 | 158086.24 | 1254.65 |
| Pilares | 42441.70 | 45659.45 | 88101.14 | 378.12 |
| Lajes | 46658.72 | 47045.41 | 93704.12 | 3231.18 |
| Escadas | 5492.50 | 5145.24 | 10637.74 | 10637.74 |
| Fundações | 18829.59 | 15027.30 | 33856.89 | 345.48 |
| TOTAL | 197866.53 | 186519.60 | 384386.13 | 789.29 |

## Dimensionamento dos elementos

| Pavimento | Elementos | Com sucesso | Com avisos | Com erros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAIXA DAGUA | Vigas | 3 | 1 | 0 |
|  | Pilares | 4 | 1 | 0 |
| PLATIBANDA | Vigas | 17 | 1 | 0 |
|  | Pilares | 17 | 16 | 0 |
| CRECHE | Vigas | 31 | 6 | 0 |
|  | Lajes | 19 | 6 | 0 |
|  | Pilares | 42 | 42 | 0 |
| FUNDAÇÃO CRECHE | Vigas | 50 | 11 | 0 |
|  | Blocos | 49 | 0 | 0 |
|  | Sapatas | 0 | 33 | 0 |
|  | Lajes | 1 | 3 | 0 |
|  | Pilares | 60 | 35 | 0 |
|  | Escadas | 3 | 2 | 0 |
| FUNDAÇÃO ESCADA | Vigas | 3 | 3 | 0 |
|  | Blocos | 16 | 0 | 0 |
|  | Pilares | 5 | 11 | 0 |

| Aceitabilidade sensorial - Visual (Vigas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Elemento | Flecha (cm) | Relação | Rotação | Limites |
| CRECHE | VLC18 (vão 2) | 3.63 | L/157 | - | L/250 |
|  | VLC26 (vão 1) | 3.55 | L/99 | - |  |
| FUNDAÇÃO CRECHE | VFC33 (vão 1) | 1.76 | L/220 | - | L/250 |

| Aceitabilidade sensorial - Visual (Lajes) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Elemento | Flecha (cm) | Relação | Rotação | Limites |
| CRECHE | LEC25 (vão X) | 3.86 | L/91 | - | L/250 |
|  | LEC25 (vão Y) | 3.86 | L/224 | - |  |
| FUNDAÇÃO CRECHE | R2 (vão X) | 4.19 | L/134 | - | L/250 |
|  | R2 (vão Y) | 4.19 | L/26 | - |  |
|  | R3 (vão X) | 5.58 | L/102 | - |  |
|  | R3 (vão Y) | 5.58 | L/20 | - |  |
|  | R4 (vão X) | 4.27 | L/63 | - |  |
|  | R4 (vão Y) | 4.27 | L/29 | - |  |

| Aceitabilidade sensorial - Visual (Escadas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Elemento | Flecha (cm) | Relação | Rotação | Limites |
| FUNDAÇÃO CRECHE | LE7 (vão X) | 2.30 | L/144 | - | L/250 |
|  | LE7 (vão Y) | 2.30 | L/239 | - |  |

| Aceitabilidade sensorial - Vibrações no piso (Lajes) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Elemento | Flecha (cm) | Relação | Rotação | Limites |
| FUNDAÇÃO CRECHE | R2 (vão Y) | 0.46 | L/239 | - | L/350 |
|  | R3 (vão Y) | 0.61 | L/179 | - |  |
|  | R4 (vão Y) | 0.44 | L/283 | - |  |

| Efeitos estruturais em serviço - Após a construção do piso (Vigas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Elemento | Flecha (cm) | Relação | Rotação | Limites |
| CRECHE | VLC18 (vão 2) | 1.81 | L/316 | - | L/600 |
|  | VLC26 (vão 1) | 1.83 | L/191 | - |  |
| FUNDAÇÃO CRECHE | VFC33 (vão 1) | 0.65 | L/598 | - | L/600 |

| Efeitos estruturais em serviço - Após a construção do piso (Lajes) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Elemento | Flecha (cm) | Relação | Rotação | Limites |
| CRECHE | LEC5 (vão X) | 0.85 | L/505 | - | L/600 |
|  | LEC6 (vão X) | 0.97 | L/537 | - |  |
|  | LEC8 (vão X) | 1.05 | L/491 | - |  |
|  | LEC8 (vão Y) | 1.05 | L/586 | - |  |
|  | LEC10 (vão X) | 1.05 | L/491 | - |  |
|  | LEC10 (vão Y) | 1.05 | L/586 | - |  |
|  | LEC25 (vão X) | 2.19 | L/160 | - |  |
|  | LEC25 (vão Y) | 2.19 | L/396 | - |  |
| FUNDAÇÃO CRECHE | R2 (vão X) | 2.44 | L/230 | - | L/600 |
|  | R2 (vão Y) | 2.44 | L/45 | - |  |
|  | R3 (vão X) | 3.26 | L/175 | - |  |
|  | R3 (vão Y) | 3.26 | L/34 | - |  |
|  | R4 (vão X) | 2.47 | L/109 | - |  |
|  | R4 (vão Y) | 2.47 | L/50 | - |  |

| Efeitos estruturais em serviço - Após a construção do piso (Escadas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Elemento | Flecha (cm) | Relação | Rotação | Limites |
| FUNDAÇÃO CRECHE | LE1 (vão X) | 0.25 | L/586 | - | L/600 |
|  | LE7 (vão X) | 1.30 | L/254 | - |  |
|  | LE7 (vão Y) | 1.30 | L/424 | - |  |

| Efeitos em elementos não estruturais - Após a construção das paredes (Vigas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Elemento | Flecha (cm) | Relação | Rotação | Limites |
| CRECHE | VLC2 (vão 5) | 0.52 | L/1181 | 0.0025 | L/500 10 mm 0.0017 rad |
|  | VLC17 (vão 2) | 0.52 | L/1096 | 0.0025 |  |
| FUNDAÇÃO CRECHE | VFC2 (vão 4) | 0.86 | L/712 | 0.0042 | L/500 10 mm 0.0017 rad |
|  | VFC5 (vão 4) | 0.38 | L/1497 | 0.0020 |  |
|  | VFC6 (vão 1) | 0.44 | L/376 | -0.0028 |  |
|  | VFC21 (vão 1) | 1.46 | L/391 | 0.0072 |  |
|  | VFC31 (vão 1) | 0.46 | L/1207 | -0.0026 |  |
|  | VFC33 (vão 1) | 1.35 | L/287 | 0.0047 |  |
|  | VFC42 (vão 1) | 0.33 | L/1311 | -0.0023 |  |
|  | VFC46 (vão 1) | 0.37 | L/1158 | -0.0024 |  |

# RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS

## Locação da obra

Para realizar a locação da obra, deve-se seguir o demonstrado na planta de locação
com as disposições das fundações e cotas presente no projeto em anexo. Para facilitar, foi
adicionado os elementos estruturais existentes para serem utilizados como referência.
Cabe ao engenheiro executor, a perfeita locação dos elementos com o auxílio de
equipamentos de precisão para não existir conflitos de dimensões nas fases posteriores de
execução.

## CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

7.2.1 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações
e métodos previstos pelas Normas Brasileiras. Para cada partida de cimento deverá ser
fornecido ao certificado de origem correspondente. No caso de concreto aparente, não será
permitido o emprego de cimento de mais de uma marca ou procedência para evitar
possíveis, por menores que sejam, diferenças no produto final.

O armazenamento do cimento na obra deverá ocorrer em depósitos secos, à prova
d’água, adequadamente ventilada e provida de assoalhos isolados do solo, de modo a
eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento
de diversas procedências.

O controle de estocagem deverá permitir a utilização conforme a ordem
cronológica de entrada no depósito. A apresentação do cimento poderá ser em sacos ou a
granel.

7.2.2 Agregado Graúdo

Deverá ser utilizado preferencialmente pedra britada proveniente do britamento
de rochas estáveis. Recomenda-se a utilização de agregado basáltico ou granito como
agregado graúdo.

Independente do material a ser utilizado, os mesmos deverão estar isentos de
substâncias nocivas ao seu emprego, tais como torrões de argila, material pulverulento,
gravetos e outros e, deverão possuir diâmetro máximo superior a 3,6 mm.
O armazenamento em canteiro deverá ser feito em plataformas apropriadas, de
modo a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.

7.2.3 Agregado Miúdo

Como agregado miúdo, deve-se utilizar areia natural quartzosa, ou artificial,
resultante da britagem de rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no
especificado pelas Normas. Este agregado deverá estar isento de substâncias nocivas à
sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de
argila, etc.

O armazenamento da areia deverá ser feito em plataformas apropriadas protegidas
por valetas, para evitar a contaminação do material pelo escoamento das águas pluviais.

7.2.4 Água

A água a ser utilizada no amassamento do concreto deverá ser limpa e isenta de
siltes, sais, alcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância
prejudicial à mistura. Em princípio, a água potável poderá ser utilizada. Deve-se respeitar
a relação água/cimento máxima estabelecida nas peças estruturais.

Sempre que se suspeitar que a água local ou a disponível possa conter substâncias
prejudiciais, análises físico-químicas deverão ser providenciadas.

7.2.5 Concreto

O traço do concreto utilizado deverá ser determinado pelo engenheiro executor ou
pela empresa contratada para o fornecimento de concreto usinado, através de estudos de
dosagem experimental, objetivando atender aos requisitos de trabalhabilidade, resistência
característica especificada pelo projeto, e durabilidade das estruturas. O slump utilizado,
deverá ser tal que garanta o perfeito adensamento do concreto no interior das formas e
que não cause bicheiras nas peças. A relação água/cimento não pode ultrapassar o valor
de 0,6. Recomenda-se a utilização de slump +/- 10cm. O engenheiro executor, deve exigir
que seja realizado o teste do tronco de cone para verificar se o slump desejado foi
alcançado.

Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme e correta utilização dos
agregados graúdos e miúdos, de acordo com as dimensões das peças a serem concretadas,
e a fixação do fator água-cimento, tendo em vista a resistência e a trabalhabilidade do
concreto, compatível com as dimensões e acabamentos das peças. A quantidade de água
usada no concreto deverá ser regulada, ajustando às variações de umidade dos agregados,
no momento de sua utilização na execução dos serviços.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina, devem ser
previamente testados para comprovação de sua adequação ao traço adotado.
Deverá ser feito por meio de laboratório, os ensaios de controle do concreto e seus
componentes de acordo com as Normas Brasileiras relativas ao assunto, antes e durante
a execução das peças estruturais.

7.2.6 Armaduras

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem
como a sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem
o assunto (NBR7480).

De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade
quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliações e corrosão.

As barras de aço deverão ser depositadas em pátios cobertos com pedrisco,
colocadas sobre travessas de madeira. Deverão ser agrupados nas várias partidas por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deve permitir a utilização em função da ordem cronológica de
entrada.

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância
prejudicial à aderência (barro, óleos, graxa ou outros elementos inconvenientes),
retirando as camadas eventualmente destacas por oxidação. Sendo vedada a utilização de
barras que apresentam camadas oxidadas.

A limpeza das armações deverá ser feita fora das respectivas fôrmas. Quando feita
em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir que os materiais
provenientes desta limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.

Quando do prosseguimento dos serviços de armação decorrentes das etapas
construtivas da obra, deve-se limpar a ferragem de espera com escovas de aço, retirando
excessos de concreto e de nata de cimento. Em casos onde a exposição das armaduras às
intempéries for longa e previsível, as mesmas deverão ser devidamente protegidas.

## FORMAS

Os materiais de execução das fôrmas deverão ser compatíveis com o acabamento
desejado (chapas de madeira ou metálica). Partes da estrutura não visíveis poderão ser
executadas com madeira serrada em bruto.

Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira
aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos
de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência da execução.

O madeiramento a ser utilizado deverá ser armazenado em local abrigado, com
suficiente espaçamento entre pilhas, visando a prevenção de incêndios.
Recomenda-se a utilização de fôrmas de madeirite plastificado e re- utilização de
até 4 vezes da mesma e espessura de no mínimo 4cm.

Os painéis deverão ser limpos e receber aplicação de desmoldante, não sendo
permitido emprego de óleo.

As fôrmas deverão ser construídas de forma estanque, não permitindo fugas de
nata de cimento. Toda vedação das fôrmas deverá ser garantida por meio de justa posição
das peças, sendo vedado o artifício da calafetagem com papéis, estopa e outros. A
manutenção da estanqueidade deverá ser garantida, evitando longa exposição das fôrmas
ao tempo antes das respectivas concretagens. Os cantos e arestas vivas deverão ser
executados com juntas de topo.

A ferragem deverá ser mantida afastada das fôrmas por meio de pastilhas de
argamassa ou espaçadores plásticos.

## Montagem das armaduras

As armaduras dimensionadas das peças estruturais, deverão seguir o determinado
no projeto estrutural em anexo, respeitando os comprimentos, transpasses e diâmetros
calculados.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitando-se os mínimos estabelecidos por Norma. As
barras de aço deverão ser dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às
emendas com solda.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem,
lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores,
desde que fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto, que essas peças
sejam totalmente envolvidas pelo concreto, e de modo a não provocarem manchas ou
deteriorações nas superfícies externas.

Após o término do serviço de armação, o engenheiro deverá evitar ao máximo o
trânsito de pessoas através das ferragens colocadas. Contudo, deverá ser executada
passarelas de tábuas que oriente a passagem e distribua o peso sobre o fundo das fôrmas,
e não diretamente sobre a ferragem.

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar
dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura
com nata de cimento e, ao ser retomada a concretagem, deverão ser limpas de modo a
permitir uma boa aderência.

## LANÇAMENTO DO CONCRETO

O concreto só deverá ser lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação
de peças embutidas e preparação das superfícies, esteja inteiramente concluído e
aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com
argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas, antes que o concreto
adjacente ou de envolvimento seja lançado.

O concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto possível e praticável,
diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua
segregação.

Quando levado por calhas para dentro das fôrmas, a inclinação das mesmas deverá
ser estabelecida experimentalmente e em função da consistência do concreto.
Recomenda-se para concretos normais a faixa de variação de inclinação entre 1:1,5 e 1:
1 (horizontal: vertical).

As extremidades inferiores das calhas deverão ser dotadas de anteparo, para evitar
segregação. Não é permitido quedas livres maiores que 2,0 m. Acima de tal, deve ser
exigido o emprego de funil para o lançamento.

O lançamento deverá ser contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções
superiores ao tempo de pega do concreto. No caso do lançamento de concreto em
superfícies inclinadas, este deverá ser inicialmente lançado na parte mais baixa e,
progressivamente, sempre de baixo para cima. O lançamento do concreto deverá ser
efetuado em subcamadas de altura compatível com o alcance do vibrador, não podendo,
entretanto, exceder 50 cm. O espalhamento do concreto para formar estas subcamadas,
poderá ser efetuado por meios manuais ou mecânicos, mas nunca por vibrações.
Dever-se-á evitar a paralisação da concretagem nos pontos de maior solicitação
da estrutura, devendo-se manter um sistema de comunicação permanente entre a obra e
central de concreto, ou um veículo à disposição.

Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em
termos de densidade; deverá ser evitado vazios ou nichos, de tal maneira que o concreto
seja perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças embutidas.

A utilização de bombeamento para concreto somente deve ser utilizada com a
disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para que haja perfeita
compatibilidade e sincronização entre os tempos de lançamento, espalhamento e vibração
do concreto. O lançamento por meio de bomba somente poderá ser efetuado em
obediência ao plano de concretagem, de modo que não seja retardada a operação de
lançamento, com o acúmulo de depósito de concreto em pontos localizados, nem
apressada ou atrasada a operação de adensamento.

## Adensamento

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou
socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O
adensamento deverá ser executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios
das fôrmas.

Durante o adensamento, deverá ser tomada as precauções necessárias para que
não se formem nichos ou haja segregação dos materiais; evitar a vibração da armadura
para que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência.
O vibrador deverá ser mantido na massa de concreto até que apareça a nata na
superfície, momento em que deverá ser retirado e mudado de posição.
Os vibradores deverão trabalhar com uma frequência mínima de 7.000
ciclos/minuto para os de imersão, e de 8.000 ciclos/minutos para os de fôrma.

Durante o adensamento de uma camada, o vibrador de imersão deverá ser mantido
em posição vertical e a “agulha” deverá atingir a parte superior da camada anterior.
O vibrador deverá ser introduzido na massa de concreto rapidamente e a sua
retirada deverá ser vagarosa, ambas com o vibrador funcionando.
Os vibradores deverão ser mergulhados e retirados em pontos diversos e
espaçados de aproximadamente 50 cm, em períodos de 10 e 20 segundos,
sistematicamente, até que toda a massa do concreto esteja vibrada.
É incorreto mergulhar os vibradores em espaços maiores com tempo de vibração
mais prolongado.

É importante que durante o lançamento não haja superposição de “cabeças” entre
duas camadas. Tal superposição prejudica o alcance do vibrador e gera um adensamento
irregular.

## Cura

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o
objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento.
Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e
vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.
Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto deverão ser
abundantemente umedecidas com água durante pelo menos 7 dias após o lançamento.

Como alternativa, poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo a que a superfície
seja protegida pela formação de uma película impermeável, desde que as propriedades
mecânicas e de trabalhabilidade não sejam consideravelmente alteradas.
Todo concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado, deverão ser
curados imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos às suas
superfícies. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura.

## Remoção das Formas

Para a desforma dos pilares e vigas baldrames, deverá ser obedecido o prazo de
sete dias após a concretagem. Para o início da contagem do tempo, pode-se tolerar até 2
horas após o princípio do lançamento, admitindo-se a otimização da idade de remoção
das fôrmas em função da determinação dos tempos de início de pega do cimento no
concreto.

Passos (MG), 25 de novembro de 2025.

PROJETISTA

PABLO NATAA FERREIRA

CREA - 241.589/D

Eng. Fabiano Martins Cunha

Responsável Técnico

CREA-MG 125.417/D